Применение

Вариант 1. Свежеуложенный бетон (до 25 дней с момента укладки)

Поверхность должна быть гладкой и чистой, не содержащей загрязнений.

| Таблица расхода |  |
| --- | --- |
| Вид поверхности | Расход, л/кв.м. |
| Гладкий, затертый бетон | 0,25 |
| Гладкий, затертый бетон с упрочненным верхним слоем | 0,2 |
| Свежеуложенный шлифованный бетон (от 5 до 14 суток) | 0,3 |
| Сухой шлифованный бетон (свыше 14 суток) | 0,3 |

Перед нанесением BORNIT®-Бетонная пропитка рекомендуется перемешать. Нанести на поверхность с избытком из расчета, указанного в «Таблице расхода», при помощи

распылителя низкого давления или путем разлива его по поверхности из емкости и

распределить материал мягкой щеткой. Равномерно распределяйте материал по всей

поверхности не менее 50 мин. щеткой или шваброй (инструмент должен быть чистым),

пока BORNIT®-Бетонная пропитка не станет желеобразным и клейким. Покрытая

площадь же станет скользкой. Далее следует равномерно распределять жидкость по всему участку, не допуская высыхание отдельных кусков. При необходимости можно добавлять до 0,05 литра жидкости на кв.м. Обращайте внимание на стяжки – они высыхают раньше всех.

Скользкую поверхность слегка обрызгать водой – это растворяет материал, и поверхность перестает скользить. Распределить материал мягкой щеткой. Подождать, пока

поверхность опять не станет скользкой (не более 15 мин).

Удалить остатки материала с поверхности согласно рекомендациям, приведенным в

После обработки поверхность эксплуатировать не ранее, чем через 3 дня. Интенсивные нагрузки рекомендованы через 7 суток.

Вариант 2. Сухой или отшлифованный бетон

Перед нанесением BORNIT®-Бетонная пропитка на сухой (свыше 30 дней с момента

укладки) бетон необходимо выполнить следующие требования:

- поверхность должна быть очищена от покрытия или загрязнения (краски, лаки, кислоты);

- поверхность нужно вымыть водой под давлением или вычистить жесткой металлической щеткой;

- желательно отшлифовать поверхность перед применением пропитки;

Перед нанесением BORNIT®-Бетонная пропитка рекомендуется перемешать. Нанести на поверхность из расчета, указанного в «Таблице расхода», при помощи распылителя низкого давления или путем разлива его по поверхности из емкости и распределить

материал мягкой щеткой. Равномерно распределяйте материал по всей поверхности не менее 60 мин. щеткой или шваброй (инструмент должен быть чистым). Обращать

внимание, чтобы материал всегда был равномерно распределен. Не допускать появление луж. По истечению 60-65 минут остатки пропитки удалить ветошью или резиновой тканью. Если Вы наблюдаете чрезмерный избыток, то, после того как поверхность станет клейкой и скользкой на ощупь, использовать чистую воду для смыва излишков.

После обработки поверхность эксплуатировать не ранее, чем через 3 дня. Интенсивныенагрузки рекомендованы через 7 суток.